Подгруппа 4

# Теория: ЗАДАНИЯ

1. Рассчитать потенциал взаимодействия V(R) для диапазона межъядерных расстояний: 0,05 ÷ 0,8 Ǻ

Sb(Si

2. Рассчитать сечение электронного Se(E) и ядерного Sn(E) торможения (0,01 < ( < 50) для:

Sb(Si

Построить графики Se(E) и Sn(E) , а также Se(ε) и Sn(ε).

3. Рассчитать полный средний пробег (E = 60, 100 и 500 кэВ) R (мкм):

Sb(Si

4А. Рассчитать и построить профили примеси для систем, используя распределения:

а) Гаусса; б) Пирсона IV  [N(x) (ат/см3); х (мкм)]

Sb(Si (E = 100 и 125 кэВ; D = 1x1016 и 5x1016 )

4Б. Рассчитать и построить профили упруго выделенной энергии (дефектов) для тех же систем, используя распределение Пирсона IV и профили вакансий по TRIM: Fα(x),  [N(x), ; x(мкм)]

5. Рассчитать и построить профили примеси после отжига (900 0С, 1000 0С, 1050 0С, 1100 0С). E = 100 кэВ, D = 5x1015 см-2.

Sb(Si

6. Используя энергетический критерий рассчитать критические дозы для формирования аморфного слоя в кремнии при низкотемпературной имплантации ионов Sb+  с энергиями 10, 50, 100 и 1000 кэВ, Dcr

7. Определить минимальную дозу имплантации ионов Sb с Е=300 кэВ в кремний, необходимую для создания пересыщенного сурьмой слоя толщиной 50 нм. Dmin

Отчетная документация должна содержать:

название каждого задания; формулы, по которым проводим расчет, или название использованной компьютерной программы; данные расчета по заданиям 1, 2, 4А и 4Б, 5 представить в виде графиков, а данные расчетов по заданиям 3, 6 и 7 в виде таблиц.