Белорусский государственный университет

Химический факультет

Утверждаю

Проректор Белгосуниверситета

_________________ А. Л. Толстик

(подпись)		    (И. О. Фамилия)

_______________________2012 г.

(дата утверждения)

Регистрационный № УД-          /баз

«Физическая химия кристаллов полупроводников»

Учебная программа для специальности

1-31 05 01 Химия (по направлениям)

Направление специальности:

1-31 05 01-01 Химия (Научно-производственная деятельность)

2012 г.

| СОСТАВИТЕЛИ: |  |
| --- | --- |
| А. Е. Усенко, ассистент кафедры физической химии Белгосуниверситета |  |
| (И.О.Фамилия, должность, степень, звание) |  |

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Т. Н. Воробьева, доктор химических наук, профессор, профессор кафедры неорганической химии Белгосуниверситета

(И.О.Фамилия, степень, звание, должность)

А. В. Юхневич, кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Лаборатории физико-химических методов исследования НИИ ФХП БГУ

(И.О.Фамилия, степень, звание, должность)

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

| Кафедрой физической химии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол № от ; |  |  |  |  |  |
| Учебно-методической комиссией химического факультета БГУ |  |  |  |  |  |
| протокол № от |  |  |  |  |  |
| Председатель |  |  |  |  |  |
|  |  | Е. И. Василевская |  |  |  |
| (подпись) (И. О. Фамилия) |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

Специальный курс «Физическая химия кристаллов полупроводников» предназначен для изучения студентами специальности 1-31 05 01-01 в 9-ом семестре и рекомендуется для прочтения после изучения таких общих курсов, как «Физическая химия», «Химия твердого тела», «Неорганическая химия», «Кристаллохимия». Основные объекты изучения – реальные (дефектные) кристаллические полупроводники, нашедшие практическое применение, прежде всего, в твердотельной микроэлектронике; сами дефекты и процессы разупорядочения в полупроводниковых кристаллах, связанные с их выращиванием и технологической обработкой. В данном курсе особое внимание уделяется умению применять знания, полученные ранее из обозначенных выше общих курсов, для изучения и более глубокого понимания свойств реальных полупроводниковых кристаллов, а также процессов, позволяющих варьировать эти свойства. Поэтому названия разделов тематического плана могут дублировать разделы общих курсов, однако их содержание охватывает вопросы, касающиеся преимущественно природы и свойств полупроводниковых кристаллических материалов.

Целью спецкурса является формирование системы знаний и представлений у студентов о реальной структуре кристаллического состояния современных полупроводниковых материалов, влиянии собственного и примесного дефектного состава на свойства этих материалов, о методах получения, очистки и управления их физико-химическими свойствами.

На семинарских занятиях студенты выступают с докладами, подготовленными по выбору из перечня предложенных тем или по темам, согласованным с преподавателем. Целью семинарских занятий является приобретение навыков сравнительного анализа зависимости физико-химических свойств различных полупроводниковых материалов от методов их выращивания и технологических способов обработки, применяемых для создания современных полупроводниковых устройств.

Цель лабораторного практикума – овладение приемами и методами первичной идентификации и изучения дефектов в объеме и на поверхности совершенных полупроводниковых материалов.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен

знать:

– особенности химической связи и строения реального кристалла полупроводника

– причины возникновения и типы дефектов, образующихся в современных бездислокационных кристаллах, их влияние на физические и химические свойства кристаллических полупроводниковых материалов

– особенности термодинамического подхода при изучении точечных дефектов в кристаллах простого полупроводника и соединений с нестехиометрическим составом

– физико-химические принципы очистки и получения кристаллов различных полупроводниковых материалов

– способы обработки пост-ростовых кристаллов, позволяющие получить материал с желаемыми полупроводниковыми свойствами

– методы обнаружения структурных дефектов в кристаллах полупроводников;

уметь:

– анализировать зависимость физико-химических свойств различных полупроводников от методов их выращивания и технологических способов обработки, применяемых для создания современных полупроводниковых устройств

– выбирать оптимальные методы для обнаружения различных типов дефектов в кристаллах полупроводников.

Полученные знания и навыки необходимы в различных областях физической химии твердого тела, являются базисными для решения прикладных задач в сфере полупроводниковой микроэлектроники, микрооптики, микромеханики.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено 48 часов, в том числе аудиторных – 38, из них: лекции – 20, семинары – 10. Рекомендуемая форма отчетности – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование разделов, тем | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные |  |  |  | Самост. работа |
|  |  | Лекции | Практич., семинары | Лаб. занят. | КСР |  |
| 1 | Кристаллохимия элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений. | 2 | 1 |  | 0,5 | 1 |
| 2 | Несовершенства строения кристаллов полупроводников. | 3 | 1 |  | 0,5 | 2 |
| 3 | Точечные дефекты. Типы точечных дефектов. Символика. | 3 | 1 |  | 1 | 2 |
| 4 | Образование и превращение точечных дефектов. Термодинамика точечных дефектов. | 5 | 1 |  | 1 | 3 |
| 5 | Методы выращивания совершенных кристаллов полупроводников и кристаллизационные методы очистки. | 3 | 1 |  | 1 | 2 |
| 6 | Примеси и особенности их диффузии в полупроводниках. | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 | Методы легирования полупроводниковых материалов. | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| 8 | Семинарские занятия согласно перечню тем по выбору студентов. |  | 5 |  |  | 4 |
|  | Выявление дефектов в монокристаллах Si методом дефект-контрастного травления |  |  | 3 | 1 | 2 |
|  | Выявление дефектов методом просвечивающей электронной микроскопии |  |  | 3 | 1 | 2 |
|  | Итого | 20 | 12 | 6 | 8 | 20 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Кристаллохимия элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллы идеальные и реальные. Химическая связь в кристаллах полупроводников. Кристаллохимические критерии полупроводниковых свойств. Валентное правило Мозера-Пирсона (соединения нормально-валентные AIVBIV, AIIIBV, AIIBVI, AIBVII; «полианионные» AIIBV, AIIB2V «поликатионные» AIIIBVI). Кристаллические структуры полупроводниковых соединений. Основные структурные типы: алмаз, сфалерит, вюрцит, NaCl, перовскит

2. Несовершенства строения кристаллов полупроводников. Классификация дефектов (по Зейтцу и ван Бюрену). Фононы. Электронные дефекты. Экситоны. Точечные (собственные и примесные), линейные (краевые и винтовые дислокации), двумерные (малоугловые границы, двойники, поверхность, реконструкция) и объемные дефекты (поры, включения новой фазы, кластеры точечных дефектов). Причины образования дефектов и соответствующая классификация дефектов: ростовые, или биографические дефекты, термические дефекты, дефекты пластической деформации, радиационные дефекты.

3. Точечные дефекты. Вакансии и их свойства. Собственные междоузельные атомы. Примеси (замещения, внедрения, вычитания). Разупорядочение по Френкелю, Шоттки. Антиструктурное разупорядочение. Комплексы точечных дефектов. Символика Крегера-Винка. Зарядовое состояние точечных дефектов. Донорно-акцепторные свойства точечных дефектов. Отображение донорно-акцепторных свойств точечных дефектов в зонной схеме полупроводника. Примеси электрически активные и неактивные. «Мелкие» и «глубокие» примесные уровни.

4. Образование и превращение точечных дефектов. Термодинамика точечных дефектов. Уравнения образования, превращения точечных дефектов и правила их записи. Закон действующих масс для квазихимических реакций между точечными дефектами. Условия равновесия дефектов и электронейтральности в кристалле.

Термодинамика точечных дефектов. Применение закона действующих масс к равновесию дефектов в кристаллах полупроводников (элементарных и соединений). Концентрация электронов при полном равновесии. Метод Броуэра при рассмотрении равновесия дефектов в кристаллах элементарных полупроводников и соединений.

Температурная зависимость концентрации нейтральных и заряженных точечных дефектов в кристаллах полупроводников.

Разупорядочение в нестехиометрических кристаллах. Односторонние и двусторонние фазы. Диаграммы Броуэра и зависимость собственной проводимости нестехиометрических соединений на примере оксидов металлов (стехиометрическая область, область высокого/низкого парциального давления O2 на диаграммах Броуэра).

5. Методы выращивания совершенных кристаллов полупроводников и кристаллизационные методы очистки (Нормальная направленная кристаллизация, вытягивание кристалла из расплава, зонная плавка.). Классификация чистых веществ. Требования к чистоте материалов, применяемых в полупроводниковой технологии.

Диаграммы состояния бинарных систем с неограниченной, ограниченной растворимостью компонентов, диаграммы состояния с химическими соединениями. Неравновесные диаграммы состояния (понятие о процессе ликвации, образование метастабильной фазы).

Кристаллизация расплава полупроводника, содержащего примеси. Коэффициент разделения примесей: равновесный и эффективный.

Выращивание элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений. Особенности синтеза соединений AIIIBV на примере антимонидов, арсенидов, фосфидов (учет давления пара анионобразующего компонента в точке плавления соединения). Условия выращивания и дефектность монокристаллов. Неравновесные дефекты и неоднородности состава (точечные дефекты, дислокации, малоугловые границы, двойники, дефекты упаковки, преципитаты, включения, поры.).

6. Примеси и особенности их диффузии в полупроводниках. Примеси внедрения, замещения, амфотерные примеси и механизмы их диффузии. Самодиффузия и гетеродиффузия. Диффузия примесей в простых полупроводниковых кристаллах и соединениях.

Изо-/гетеровалентные примеси в кристаллах полупроводников, ионизация примесей. Метод контролируемой дефектности. Примеси и изменение типа проводимости на примере оксидов NiO, ZnO.

7. Методы легирования полупроводниковых материалов. Легирование в процессе выращивания кристаллов из жидкой фазы. Общие принципы введения примесей через расплав. Легирование готовых кристаллов. Легирование методом диффузии. Получение и легирование структур методом эпитаксиального наращивания.

Ионное легирование кристаллов. Физические процессы, лежащие в основе ионного легирования. Распределение ионов в имплантированных слоях. Зависимость глубины имплантации от ускоряющего напряжения. Каналирование ионов. Возникновение радиационных дефектов при имплантации. Термический и лазерный отжиг в имплантированных слоях.

Методы ядерного легирования полупроводников. Виды облучения.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Особенности классификации полупроводниковых материалов:

- кристаллические и некристаллические полупроводники;

- узкозонные и широкозонные полупроводники;

- прямозонные и непрямозонные полупроводники;

- гомополярные (элементарные) и гетерополярные (двойные, тройные) полупроводники;

- магнитные полупроводники, полупроводники-сегнетоэлектрики, органические полупроводники.

2. Кристалл реальный и идеальный. Понятия «совершенства структуры» и «химической чистоты» современных полупроводниковых кристаллов.

3. Фазовые равновесия в полупроводниковых системах. Кристаллизация в неравновесных условиях. Механизмы зарождения и роста новой фазы.

4. Методы выращивания совершенных полупроводниковых монокристаллов. Зависимость физико-химических свойств кристалла от параметров выращивания (на примере метода Чохральского). Дефекты, возникающие в ходе выращивания кристалла: точечные дефекты, дислокации, малоугловые границы, двойники, дефекты упаковки, преципитаты, включения, поры.

5. Микродефекты – особый класс дефектов в совершенных кристаллах полупроводников. Классификация МД и причины их возникновения на примере монокристаллов Si.

6. Примеси в полупроводниках: легирующие и фоновые. Положение атомов кислорода, углерода, бора, азота, фосфора, водорода, металлов и халькогенов в кристаллических решетках элементарных полупроводников и соединений. Примесные уровни в зонной схеме полупроводика. Термодоноры.

7. Особенности влияния структурных несовершенств, состава, природы полупроводника и диффузанта на скорость и параметры диффузии.

8. Виды термообработки и ее назначения (отжиг, перекристаллизация, геттерирование, закалка).

9. Методы ионного и ядерного легирования полупроводников. Ядерные реакции.

10. Методы выявления несовершенств структуры полупроводников (химическое травление; оптические, рентгеновские, электронные варианты микроскопии и томографии).

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

- Выявление дефектов в монокристаллах Si методом дефект-контрастного травления

- Выявление дефектов методом просвечивающей электронной микроскопии

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ормонт Б. Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. – М.: Высш. шк., 1982 . – 528 с.

2. Гилевич М. П., Покровский И. И. Химия твердого тела. – Мн.: изд-во «Университетское», 1985. – 192 с.

3. Воробьева Т. Н., Кулак А. И., Свиридова Т. В. Химия твердого тела: Классический университетский учебник. – Мн.: БГУ, 2011. – 329 с.

4. Горелик С. С., Дашевский М. Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. – М.: МИСИС, 2003. – 480 с.

5. Случинская И. А. Основы материаловедения и технологии полупроводников. – М.: МИФИ, 2002.– 376 c.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

6. Ю. П., Кардона. Основы физики полупроводников. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 560 с.

7. Пичугин И. Г., Таиров Ю. М. Технология полупроводниковых приборов – М.: Высш. школа, 1985. – 288 с.

8. Химическая обработка в технологии ИМС. – Полоцк: ПГУ, 2001. – 206 с.

9. З. Ю. Готра. Технология микроэлектронных устройств. – М.: Радио и связь, 1991. – 528 с.

10. Springer handbook of crystal growth. – Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – 1818 p.

11. Рейви, К. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии. / К. Рейви. – М.: Мир, 1984. – 475 с.

12. Вавилов В. С., Киселев В.Ф., Мукашев Б. Н. Дефекты в кремнии и на его поверхности. – М.: Наука, 1990. – 216 с.

13. Матаре Г. Электроника дефектов в полупроводниках. – М.: Мир, 1974. – 462 с.

14. Крапухин В. В. Физико-химические основы технологии полупроводниковых материалов. – М.: Металлургия, 1982. – 352с.

15. Козлов В. А., Козловский В. В. Легирование полупроводников радиационными дефектами при облучении протонами и α-частицами. // Физика и техника полупроводников. – 2001. – Т. 35, вып. 7. – С. 769 – 795.

16. Усенко А. Е., Юхневич А. В. Выявление микродефектов в совершенных монокристаллах кремния методом селективного растворения // Изв. высш. уч. зав. Материалы электронной техники.– 2009. – № 2. – С.38–43.

17. Юрочко А. Е., Хижняк Е. А., Юхневич А. В. Рельеф поверхности монокристаллов кремния, формирующийся в дефектовыявляющих травителях // Свиридовские чтения: Сб. ст. Вып. 2. – Минск, 2005.– С. 146 – 150.

18. Identification of Defects in Semiconductors. // Semiconductors and semimetals. 1999. – Vol. 51A, Vol. 51B / Ed. by M. Stavola. – San Diego: Academic press.

19. Bulk crystal growth of electronic, optical and optoelectronic materials. Ed. by P. Capper. – West Sussex: Wiley Series in Materials for Electronic & Optoelectronic Applications, 2005. – 541p.

20. А. Н. Мурашкевич, И. М. Жарский. Теория и методы выращивания монокристаллов: учебное пособие для вузов. – Минск: БГТУ, 2010. – 214 с.