Минск 2017

- Учебная программа составлена на основе Образовательного стандарта 
ОСВО 1-31 04 06 2013 и учебного плана  № G-31-142/уч от 30.05.2013 г

Составитель:

В.В.Углов — заведующий  кафедрой физики твердого тела Белорусского государственного университета, профессор, доктор физико-математических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой ядерной физики 
физического факультета Белорусского государственного университета

(протокол №  12  от  28        05     2017_);

Советом физического факультета

(протокол №  11  от   08       06     2017_).

## Пояснительная записка

Программа учебной дисциплины "Действие излучений на материалы ядерной техники" разработана для специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии.

Учебная дисциплина «Действие излучений на материалы ядерной техники» знакомит студентов с основными закономерностями физических процессов, вызванных в реакторных материалах воздействием нейтронов, заряженных частиц и ионизирующих излучений.

Основная цель учебной дисциплины заключается в изложении современных представлений об основных процессах взаимодействия нейтронов, заряженных частиц и ионизирующих излучений с твердым телом, формировании и эволюции дефектной структуры, закономерностях и механизмах радиационно-стимулированных процессов.

В учебной дисциплине рассматриваются вопросы радиационных повреждений твердых тел. Обсуждаются возможные явления и радиационные эффекты изменения термодинамического равновесного состояния в условиях облучения. Излагаются основные теоретические представления о радиационных эффектах: развитие открытой пористости и возникновение замкнутых полостей и трещин, радиационный рост и распухание; развитие рельефа поверхности, рекристаллизационные явления, в том числе рост кристаллов на облучаемой поверхности, перераспределение компонентов, изменение элементного и фазового состояния, образование вторых фаз с участием имплантируемых частиц и атомов трансмутационных элементов. Рассматриваются явления радиационной ползучести, упрочнения и охрупчивания реакторных материалов. Внимание уделено особенностям радиационной повреждаемости делящихся и конструкционных материалов ядерных энергетических установок.

Материал учебной дисциплины основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах по атомной физике, ядерной физике, классической и квантовой механике, а также в спецкурсах по кристаллографии и дефектах в кристаллах.

Основная цель учебной дисциплины – формирование у студентов целостных знаний о радиационных процессах, явлениях и эффектах в облучаемых материалах.

Основной задачей учебной дисциплины является изучение взаимосвязи радиационного дефекто- и фазообразования  в твердых телах при облучении, а также особенности и закономерности радиационных эффектов и их влияние на физико-механические свойства на материалы ядерной техники.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

– первичные и вторичные процессы в твердых телах при радиационном воздействии;

– радиационно-индуцированные (стимулированные) явления и эффекты, влияющие на физико-механические свойства материалов ядерной техники.

уметь:

– предсказывать изменения дефектной структуры элементного и фазового состава, а также микротруктуры  основных материалов ядерной техники в зависимости от условий облучения и формируемых радиационных дефектов различной размерности;

– определять возможные радиационно-стимулированные изменения в аустенитных, ферритных и аустенитно-ферритных сталях, дисперсионно упрочненных сталях, циркониевых и цирколоевых сплавах, а также нитридных, карбидных и оксидных перспективных для реакторов четвертого поколения.

владеть:

– базовыми принципами прогнозирования свойств конструкционных материалов ядерной техники, исходя из данных об условиях их эксплуатации;

– понятийным и математическим аппаратом радиационной физики твердого тела.

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

- уметь применять базовые научно-технические знания для решения теоретических и практических задач;

- владеть системным и сравнительным анализом;

- владеть исследовательскими навыками;

- уметь работать самостоятельно;

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой компьютером;

- иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация);

- обладать качествами гражданственности;

- быть способным к социальному взаимодействию;

- обладать способностью к межличностным  коммуникациям;

- владеть навыками здорового образа жизни;

- применять знания теоретических и экспериментальных основ физики наноматериалов и нанотехнологий, методов исследования физических объектов, методов измерения физических величин, методов автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, производственно-технической, опытно-конструкторской работы;

- осуществлять на основе методов математического моделирования оценку эксплуатационных параметров конструкционных материалов ядерной техники,кже технологических процессов их получения;

- взаимодействовать со специалистами смежных профессий;

- применять полученные знания фундаментальных положений физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, планирования, организации и ведения научно-технической и научно-педагогической работы;

- использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного анализа, информационные образовательные технологии, физические основы современных технологий, оборудование и аппаратуру в исследовательской, научно-педагогической и производственной деятельности;

- пользоваться глобальными информационными ресурсами;

- осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям.

Материал учебной дисциплины основан на знаниях и представлениях, заложенных во время изучения дисциплины  «Физическое материаловедение».

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 160, из них количество аудиторных часов — 70. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и УСР, из них на проведение лекционных занятий отводится 60 часов, на УСР — 10 часов.

Форма получения высшего образования — очная, дневная,

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине в 10-м семестре — экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Физические основы процессов взаимодействия нейтронов, заряженных частиц и ионизирующих излучений с твердым телом. Радиационное повреждение. Формирование и эволюция дефектной структуры.

Основы радиационного повреждения. Простейшие типы радиационных повреждений и их эволюция. Каскад смещений, типы каскадов и их описание. Физические основы и особенности процессов взаимодействия ионов с материалами ядерной техники. Потери энергии при упругом и неупругом взаимодействии.

2. Материалы ядерных энергетических установок (ЯЭУ)

Классификация материалов ЯЭУ, применяемых в реакторах первого – третьего поколения. Основные требования, предъявляемые к тепловыделяющим элементам (ТВЭЛам). Перспективные материалы для реакторов четвертого поколения.

3. Основные закономерности и механизмы радиационно-стимулированных процессов и явлений в материалах ядерной техники.

Радиационно стимулированная диффузия и сегрегация. Влияние стоков на сегрегацию. Сегрегация в аустенитных, ферритных, дисперсионно упрочненных сталях и циркониевых сплавах. Радиационно-индуцированные фазовые превращения и микроструктурные изменения в материалах ядерной техники. Радиационно-стимулированное распухание и порообразование в  материалах ядерной техники. Зависимость распухания от дозы, температуры облучения и скорости повреждения. Влияние структуры первичных радиационных повреждений на распухание материалов. Влияние кристаллического состояния металлов и внутренних напряжений на порообразование. Роль дислокационной структуры. Форма и упорядочение пор. Способы уменьшения распухания. Радиационный рост. Радиационный блистеринг и флекинг. Природа образования блистеров. Основные закономерности радиационного блистеринга. Распыление поверхности материалов при радиационном воздействии. Физическое распыление. Химическое распыление. Трекообразование. Механизмы трекообразования. Трекообразование в металлах и полупроводниках. Эффект дальнодействия в металлах. Механизмы дальнодействия. Напряжения и деформация. Статические и динамические напряжения. Остаточные напряжения. Радиационное упрочнение и охрупчивание. Влияние энергии, Флюенса и температуры бомбардирующих частиц на степень радиационного упрочнения. Низкотемпературное радиационное охрупчивание. Высокотемпературное радиационное охрупчивание (ВТРО). Механизмы ВТРО. Зависимость ВТРО от условий облучения. Способы уменьшения ВТРО. Радиационная ползучесть. Трансмутация.

## Учебно-методическая карта дисциплины

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов |  |  |  | Количество часов УСР | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практические занятия | Семинарские занятия | Лабораторные занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Физические основы процессов взаимодействия нейтронов, заряженных частиц и ионизирующих излучений с твердым телом. Радиационное повреждение. Формирование и эволюция дефектной структуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основы радиационного повреждения. Простейшие типы радиационных повреждений и их эволюция. Каскад смещений, типы каскадов и их описание. | 6 |  |  |  |  | [4] [5] | 1 |
| 1.2 | Физические основы и особенности процессов взаимодействия нейтронов с материалами ядерной техники. | 2 |  |  |  |  | [1] [2] | 1 |
| 1.3 | Физические основы и особенности процессов взаимодействия ионов с материалами ядерной техники. Потери энергии при упругом и неупругом взаимодействии. | 4 |  |  |  |  | [1-5] | 1 |
| 2 | Материалы ядерных энергетических установок (ЯЭУ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Классификация материалов ЯЭУ, применяемых в реакторах первого – третьего поколения. Основные требования, предъявляемые к тепловыделяющим элементам (ТВЭЛам). | 6 |  |  |  | 2 | [3] | 3 |
| 2.2 | Перспективные материалы для реакторов четвертого поколения. | 4 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Основные закономерности и механизмы радиационно-стимулированных процессов и явлений в материалах ядерной техники. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Радиационно стимулированная диффузия и сегрегация. Влияние стоков на сегрегацию. Сегрегация в аустенитных, ферритных, дисперсионно упрочненных сталях и циркониевых сплавах. | 2 |  |  |  | 2 | [!1-5] ! ! | 2 |
| 3.2 | Радиационно-индуцированные фазовые превращения и микроструктурные изменения в материалах ядерной техники. | 4 |  |  |  |  | [!1-!5] | 1 |
| 3.3 | Радиационно-стимулированное распухание и порообразование в материалах ядерной техники. Зависимость распухания от дозы, температуры облучения и скорости повреждения. | 6 |  |  |  | 2 | [!1] [!3], [12][5]! | 3 |
| 3.4 | Влияние структуры первичных радиационных повреждений на распухание материалов. Влияние кристаллического состояния металлов и внутренних напряжений на порообразование. Роль дислокационной структуры. | 2 |  |  |  |  | [!1] [!3] ! [7!] | 1 |
| 3.5 | Форма и упорядочение пор. Способы уменьшения распухания. | 2 |  |  |  |  | [!1] [!5] [7!] [12] | 1 |
| 3.6 | Радиационный рост. | 2 |  |  |  | 2 | [!1-4] | 2 |
| 3.7 | Радиационный блистеринг и флекинг. Природа образования блистеров. Основные закономерности радиационного блистеринга. | 4 |  |  |  |  | [!1-4] | 1 |
| 3.8 | Распыление поверхности материалов при радиационном воздействии. Физическое распыление. Химическое распыление. | 2 |  |  |  |  | [!1-4] | 1 |
| 3.9 | Трекообразование. Механизмы трекообразования. Трекообразование в металлах и полупроводниках. | 2 |  |  |  |  | [!1-4] | 1 |
| 3.10 | Эффект дальнодействия в металлах. Механизмы дальнодействия. Напряжения и деформация. Статические и динамические напряжения. Остаточные напряжения. | 2 |  |  |  |  | [!1-3] [7] | 1 |
| 3.11 | Радиационное упрочнение и охрупчивание. Влияние энергии, Флюенса и температуры бомбардирующих частиц на степень радиационного упрочнения. | 4 |  |  |  |  | [!2] [!3] [!5] | 1 |
| 3.12 | Низкотемпературное радиационное охрупчивание. Высокотемпературное радиационное охрупчивание (ВТРО). Механизмы ВТРО. Зависимость ВТРО от условий облучения. Способы уменьшения ВТРО. | 4 |  |  |  | 2 | [!2] [!3] [!5] | 3 |
| 3.13 | Радиационная ползучесть. Трансмутация | 2 |  |  |  |  | [1-!6] | 1 |
|  | Форма текущей аттестации | 60 |  |  |  | 10 |  | Экзамен |

## Информационно-методическая часть

## Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

- Выборочный контроль на лекциях

- Реферативные работы

- Контрольная работа

- Экзамен

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной работе

## Темы реферативных работ

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в ферритных сталях.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в аустенитных сталях.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в ферритно-мартенситных сталях.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в дисперсионно-упрочненных сталях.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в циркониевых сплавах.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в цирколоевых сплавах.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в нанокомпозиционных нитридных, карбидных и оксидных системах.

- Радиационно-индуцированные процессы и явления в многослойных наноразмерных нитридных, карбидных и оксидных системах.

## Темы контрольных работ

- Первичные процессы в конструкционных ЯЭУ при радиационном воздействии.

- Образование дефектов и их скоплений при радиационном воздействии.

- Радиационно-индуцированные и радиационно-стимулированные процессы и явления в конструкционных ЯЭУ. Радиационное распухание.

## Рекомендуемая литература

Основная

- В.В.Углов. Радиационные процессы и явления в твердых телах.- Минск:Вышэйшая школа, 2016.-188 с.

- В.В.Углов. Радиационные эффекты  в твердых телах.- Минск: БГУ, 2011.-207 с.

- Беграмбеков, Л.Б. Процессы в твердом теле под действием ионного и плазменного облучения: учебное пособие / Л.Б. Беграмбеков. – М.:МИФИ, 2008. – 196 с.

- Физическое материаловедение: учебник для вузов./Под общей ред. Б.А. Калина. Том 4. Физические основы прочности. Радиационная физика твердого тела. Компютерное моделирование/ Е.Г. Григорьев, Ю.А. Перлович, Г.И. Соловьев, А.Л. Удовский, В.Л. Якушин. – М.: МИФИ, 2008. –696 с.

- Иванов, Л.И., Платов Ю.М. Радиационная физика металлов и ее приложения / Л.И. Иванов, Ю.М. Платов. – М.: Интерконтакт Наука, 2002. – 300 с.

- Громов В.Т. Введение в радиационную физику твердого тела / В.Т. Громов. – Снежинск: Изд-во РФЯЦ – ВНИИТФ, 2007. – 208 с.

Дополнительная

- Зеленский, В.Ф. Радиационные дефекты и распухание металлов / В.Ф. Зеленский. – Киев: Наукова думка, 1988. – 296 с.

- Черняев, А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом / А.П. Черняев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 152 с.

- Шалаев, А.М. Радиационно-стимулированные процессы в металлах / А.М. Шалаев. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 176 с.

- Конструирование ядерных реакторов: учебное пособие для вузов / И.Я. Емельянов, В.И. Михан, В.И. Солонин; под общ. ред. акад. Н.А. Доллежаля. – М.: Энергоиздат, 1982. – 400 с.

- Келли, Б. Радиационное повреждение твердых тел / Б. Келли. – М.: Атомиздат, 1970. – 240 с.

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
и проведению аттестации

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется использовать контрольные работы по разделам дисциплины и защиту реферативных работ.  Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно.

Контрольные работы проводятся в письменной форме. Каждое задание включает в себя от 5 до 10 вопросов. На выполнение работы отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке ответа разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка каждого из тестов проводится по десятибалльной шкале.

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале.

Студенты выполняют лабораторные работы по  данному спецкурсу. Аттестация по которым проводится в форме протокола выполнения лабораторных работ и устного отчета.

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое из письменных контрольных работ и оценки за защиту реферата.

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. К сдаче экзамена допускаются студенты, сдавшие контрольные работы и защитившие реферативные работы на удовлетворительные оценки.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

| Название дисциплины, с которой требуется согласование | Название кафедры | Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине | Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола) |
| --- | --- | --- | --- |
| Физическое материаловедение | Кафедра физики твердого тела |  | Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте протокол № 10 от 16.05.2017 г. |

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

на _____/_____ учебный год

| №№ пп | Дополнения и изменения | Основание |
| --- | --- | --- |

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

(протокол № ____ от ________ 201_ г.)

Заведующий кафедрой

ядерной физики

к.ф.-м.н., доцент	__________________ А.И.Тимощенко

УТВЕРЖДАЮ

Декан физического факультета

##### д.ф.-м.н., профессор					 __________________ В.М. Анищик