НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННОГО БОРА В УСЛОВИЯХ ПОДАВЛЕНИЯ СКОРОТЕЧНОЙ ДИФФУЗИИ

О.И. Величко, Е.А. Гундорина, В.В. Аксенов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

ул. П. Бровки, 6, 220013, Минск, тел. (+37529) 6998078, e-mail: velichkomail@gmail.com

Показано, что при термообработках слоев кремния, предварительно аморфизованных внедрением ионов германия и затем имплантированных ионами бора, перенос примеси вплоть до температуры 850 оС осуществляется посредством длиннопробежной миграции неравновесных межузельных атомов бора.

# Введение

Как известно, бор является основной примесью p-типа проводимости, используемой в технологии кремниевых интегральных микросхем. К сожалению, атомы бора обладают малой массой и большой подвижностью в кристаллах кремния. Вследствие малой массы ионов бора в имплантированных подложках даже при больших дозах внедрения не происходит образование аморфного слоя, а наоборот создается большое количество радиационных дефектов. Отсутствие аморфного слоя и наличие радиационных дефектов приводит к существенной скоротечной диффузии ионно-имплантированного бора. Все эти обстоятельства существенно усложняют задачу формирования мелких p-n переходов с высокими электрофизическими параметрами.

Для подавления скоротечной диффузии ионно-имплантированного бора в настоящее время широко используется метод введения бора в слой кремния, предварительно аморфизованный внедрением более тяжелых ионов германия, который, как и кремний, является элементом IV группы (смотри, например [1,2]). В результате твердофазной рекристаллизации аморфного слоя в области залегания имплантированного бора создается совершенная кристаллическая структура, практически не содержащая видимых посредством электронной микроскопии дефектов. Тем не менее, и в этом случае при последующих отжигах наблюдается скоротечная диффузия, хотя она носит совершенно иной характер и характеризуется меньшей интенсивностью. В работах [3,4] было показано, что при температурах обработки 800 оС и ниже скоротечная диффузия ионно-имплантированного бора осуществляется по механизму длиннопробежной миграции неравновесных межузельных атомов примеси. Согласно [4] генерация межузельных атомов бора может иметь место как в результате формирования или перестройки кластеров атомов примеси, так и в результате возникновения упругих напряжений в высоколегированной бором области или на границе слоя с высоким содержанием бора и слоя с высокой концентрацией германия в силу отличия атомных радиусов B и Ge от атомного радиуса Si. В то же время при температуре 900 оС и более высоких температурах [5,6] основную роль играет механизм образования, миграции и распада пар “атом бора ─ собственный межузельный атом”, причем эти пары находятся в состоянии локального термодинамического равновесия с атомами бора в положении замещения и с неравновесными межузельными атомами кремния. Какой механизм диффузии доминирует в интервале температур 800 ─ 900 оС остается по-прежнему неясным.

# Цель работы

Целью данной работы является определение механизма диффузии ионно-имплантированного бора при температуре 850 оС, то есть в середине интервала, в котором была обнаружена смена микроскопического механизма диффузии.

## Особенности длиннопробежной миграции

В работах [7,8] были получены аналитические решения уравнения диффузии межузельных атомов примеси для случая непрерывной генерации этих межузельных атомов в пределах ионно-имплантированного слоя. Предполагалось, что скорость генерации этих неравновесных межузельных атомов примеси пропорциональна концентрации имплантированных атомов, то есть неоднородна в пределах данного имплантированного слоя. Как было показано в [7,8], протяженный “хвост” на профиле распределения концентрации примеси, сформированный в результате длиннопробежной миграции неравновесных межузельных атомов примеси, имеет вид прямой линии в случае логарифмического масштаба по оси концентраций. Указанная особенность формы профиля распределения примеси имеет место даже при небольшой протяженности “хвоста”, сравнимой с характерным размером имплантированной области.

# Результаты расчетов

На рис. 1 представлен профиль распределения ионно-имплантированного бора после отжига в атмосфере азота в течение 60 секунд при температуре 850 оС, рассчитанный в предположении длиннопробежной миграции межузельных атомов примеси. Для сравнения здесь же приведены экспериментальные данные из [2]. В работе [2] имплантация ионов бора с дозой 1.0×1015 см-2 и энергией 1.5 кэВ осуществлялась в кремниевые подложки ориентации (100), имеющие глубокие карманы с высоким значением сопротивления, предварительно аморфизованные имплантацией ионов германия с энергией 12 кэВ и дозой 1.0×1015 см-2. Глубина аморфного слоя составляла 22 нм, то есть только незначительная часть имплантированного бора оказалась в кристаллический кремний.

При расчете были использованы следующие значения параметров имплантации и отжига: параметры, задающие начальное распределения атомов бора: Rp= 0.006 мкм (6.0 нм); Rp= 0.00476 мкм (4.76 нм) и параметры, описывающие процесс межузельной диффузии: средняя длина пробега межузельных атомов бора lAI= 0.0098 мкм (9.8 нм); усредненное по времени отжига значение скорости генерации неравновесных межузельных атомов примеси в максимуме распределения gm=1.56106 мкм-3с-1. Как следует из проведенного расчета, приблизительно 3.74 % атомов имплантированного бора перешли в межузельное положение, что предоставило им возможность миграции в объем полупроводника, и затем перешли в положение замещения, что дало им возможность стать электрически активными.

Рис. 1. Рассчитанные распределения общей концентрации бора и концентрации атомов бора в положении замещения. Экспериментальные данные по распределению электрически активного бора после отжига при 850 оС в течение 60 секунд взяты из работы [2]. Штрих-пунктирная кривая ─ предел растворимости бора в кремнии

Как видно из рис. 1, результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными данными, причем протяженный “хвост” на профиле распределения концентрации бора действительно представляет прямую линию. Хорошее совпадение результатов проведенных расчетов с экспериментальными данными позволяет сделать вывод, что при температуре 850 оС перенос примеси в случае подавления скоротечной диффузии бора методом имплантации ионов в слой кремния, предварительно аморфизованный внедрением ионов германия, осуществляется посредством длиннопробежной миграции неравновесных межузельных атомов бора. Это означает, что смена микроскопического механизма переноса атомов бора с длиннопробежной миграции на диффузию посредством равновесных пар происходит в интервале температур 850 ─ 900 оС. Необходимо отметить, что в области высокой концентрации рассчитанный профиль распределения бора согласуется с пределом растворимости бора в кремнии. В то же время из представленных на Рис.1 экспериментальных данных следует, что в приповерхностной области размером ~ 8 нм концентрация бора в положении замещения превышает равновесный предел растворимости. На наш взгляд, это явление связано с влиянием поверхности на состояние дефектной подсистемы кристалла в приповерхностной области, что свою очередь влечет изменение предельной концентрации бора в положении замещения. Определенную роль на изменение предела растворимости могут также играть упругие напряжения, возникающие в высоколегированной приповерхностной области. Ответ на этот вопрос требует дальнейших исследований.

# Заключение

Проведено моделирование процесса перераспределения примеси при термообработках слоев кремния, предварительно аморфизованных внедрением ионов германия и затем имплантированных ионами бора. Показано, что перенос примеси вплоть до температуры 850 оС осуществляется посредством длиннопробежной миграции неравновесных межузельных атомов бора.

## Список литературы

1. Hamilton J. J., Kirkby K. J., Cowern N. E. B. [et al] // Appl. Phys. Lett. - 2007. – 91. - Art. no. 092122.

2. Pawlak B.J., Lindsay R., Surdeanu R. [et al] // J. Vac. Sci. Technol. B. -2004. – V. 22. - 1. - P.297.

3. Величко О.И., Княжева Н.В. // Взаимод. излучений с твердым телом: Материалы. VIII Международной конференции. - Мн., 2009. - С.73.

4. Velichko O.I., Kniazhava N.V. // Comput. Mat. Sci. – 2010. - 48. - P.409.

5. Величко О.И., Гундорина Е.А. // Сб. науч. трудов IV междунар. науч. конф. “Материалы и структуры современной электроники” – Мн., 2010. - С.112.

6. Velichko O.I. Hundorina A.A. Change in the microscopic diffusion mechanisms of boron implanted into silicon with increase in the annealing temperature // arXiv:1105.4270v1 [cond-mat.mtrl-sci].

7. Velichko O. I., Sobolevskaya N.A. // Nonlinear Phenom. Complex Syst. - 2007. - V. 10. - 4. - P. 376.

8. Velichko O. I., Sobolevskaya N.A. // Nonlinear Phenom. Complex Syst. - 2011. – V. 14. – 1. - P. 70.

SOME FEATURES OF THE TRANSPORT PROCESSES OF ION-IMPLANTED BORON

UNDER CONDITIONS OF TRANSIENT ENHANCED DIFFUSION SUPPRESSION

Oleg Velichko, Alena Hundorina, Valerii Axenov

Department of Physics, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics

6, P.Brovki str., Minsk, 220013 Belarus

Tel. +375296998078, E-mail: velichkomail@gmail.com

It has been shown that during thermal treatments of silicon layers preamorphized by germanium implantation and then implanted with boron ions the transport of impurity atoms occurs right up to a temperature of 850 оС due to migration of the nonequilibrium boron interstitials.