| Авторы | Яцков Николай Николаевич |
| --- | --- |
| Заглавие ( прописными) | КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕЛАКСАЦИИ И ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОРФИРИНОВЫХ СИСТЕМАХ |
| Дата выпуска | 2001 |
| Издатель | the Ponsen & Looijen Printing Establishment, Wageningen, the Netherlands |
| Источник | Ph.D. Thesis, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands |
| Идентификаторы | ISBN: 90-5808-398-5 |
| Тип документа | Диссертация |
| Язык | Русский |
| Тема | Радиофизика и электроника |
| Аннотация, реферат | Диссертация посвящена исследованию оптических фотофизических процессов в организованных порфириновых системах. Данные системы могут использоваться в качестве молекулярных антенн для органических солнечных ячеек. Предложен новый метод компьютерного моделирования, позволяющий значительно повысить эффективность анализа сложных кривых затухания флуоресценции и анизотропии флуоресценции с учетом процессов переноса энергии электронного возбуждения. Методами оптической спектроскопии исследованы самоорганизующиеся тетрамеры [Zn(4-Py)TrPP]4 в растворах и в твердотельных пленках, а также домены пленок ZnTOPP, поученные методом центрифугирования. В результате анализа экспериментальных данных с использованием имитационных моделей определены основные параметры процессов переноса и релаксации энергии электронного возбуждения. Количественные результаты анализа систем организованных порфиринов: время жизни флуоресценции тетрамеров [Zn(4-Py)TrPP]4 в растворах ~ 1.5 ×10-9 с, среднее значение константы скорости переноса энергии между соседними молекулами тетрамера ~ 40 ×109 с-1; пленки ZnTOPP имеют слоистую структуры, в которой отдельные слои образуют упорядоченные области (домены). В пределах домена формируются линейные, непересекающиеся стопы (стеки) молекул. В каждом стеке плоскости молекул колинеарны, ориентированы перпендикулярно к поверхности основания подложки и образуют угол в 45° с направляющей осью стека. В результате анализа экспериментальных затуханий флуоресценции и анизотропии флуоресценции с использованием имитационных моделей получены константы скоростей переноса энергии равные ~ 1×1012 с-1 и ~ 80×109 с-1 для переноса энергии внутри стека и между стеками, соответственно; время жизни флуоресценции ZnTOPP ~ 1.8 ×10-9 с. |
| Спонсоры | Wageningen University, Wageningen, The Netherlands |
| Примечание | Отсутствует |