# ТЕМА №10

Химическая реакция и диффузия как лимитирующие стадии сложного гетерогенного физико-химического деградационного процесса.

Гетерогенная реакция – это сложный физико-химический процесс, протекающий на границе раздела между фазами. Деградационные процессы в ИМС, как правило, являются гетерогенными.

Современный уровень развития кинетики таков, что она не может предложить обобщающих кинетических закономерностей для описания процессов в гетерогенных системах. В связи с этим, важное значение приобретает понятие лимитирующей стадии сложного гетерогенного процесса, т.е. это скорость протекания такого процесса, который определяет максимальную скорость всего гетерогенного процесса в целом. В качестве примера можно привести процесс окисления. Скорость данной реакции зависит от концентрации реагирующего вещества у поверхности, где протекает данная реакция. Если подвод окислителя к месту химической реакции осуществляется гораздо медленнее, чем происходит сам процесс окисления, то лимитирующей стадией является диффузия. Если же химическая реакция протекает более медленно, чем подвод реагентов, то говорят о том, что лимитирующей стадией процесса является химическая реакция. Вообще, химическая реакция и диффузия являются лимитирующими стадиями очень многих процессов деградации.

Можно показать, что для постоянной скорости гетерогенного процесса  в общем случае справедливо равенство

,                                   (10.1)

где  - постоянная скорости химической реакции;  - постоянная скорости диффузии (или коэффициент массопередачи), определяемая из выражения для диффузионного потока , где  - разность концентраций. Из выражения (10.1) видим, что в простейшем случае складываются обратные величины константы скорости реакции и коэффициента массопереноса, так называемые диффузионное и кинетическое сопротивления. Величина постоянной скорости диффузии может выть определена либо аналитическим расчетом, либо анализом экспериментальных данных по диффузии.

Таким образом, из (10.1) следует, что если  получим . Откуда можем записать, что  и наблюдаемая скорость реакции ни в каких условиях не может быть выше скорости диффузии. Для случая  из выражения (10.1) можем записать  и  , и скорость протекания реакции в данном случае определяется быстротой протекания химической реакции.

Скорость химической реакции или диффузии определяется рядом различных факторов, к которым можно отнести:

1). Частоту, с которой частицы оказываются в реакционно-способных положениях. Для газов или жидкостей это частота столкновения молекул, а для твердых тел – частота колебаний атомов решетки, умноженная на концентрацию частиц в единице объема.

2). Доли реагирующих частиц, которые имеют достаточную энергию, чтобы оказаться в переходном состоянии (множитель ).

3). Вероятности того, что, имеющие необходимую энергию активации частицы, удовлетворяют другим требованиям геометрического характера. Например, для случая диффузии в твердых телах, вероятности того, что соседнее место в решетке по направлению движения частицы окажется свободным.

В случае автокаталитической реакции:

- Если  будем наблюдать квазистационарное протекание процесса.

- При скорости диффузии  даже при сколь угодно малой концентрации продукта реакции в объеме, его концентрация у поверхности будет неограниченно возрастать, причем предел этому возрастанию будет положен только израсходованием запаса исходного вещества (выражение (10.1) в этом случае не работает).

- В случае  наблюдается критическое условие перехода от стационарного режима протекания реакции к нестационарному.

Контрольные вопросы

- В каком случае лимитирующей стадией скорости протекания гетерогенного процесса является диффузия?

- В каком случае лимитирующей стадией скорости протекания гетерогенного процесса является химическая реакция?

- От каких факторов зависит скорость химической реакции или диффузии?