ТЕМА №6

Кинетика процессов приводящих к деградации полупроводниковых приборов и ИМС.

Кинетика – это наука, изучающая протекание того или иного физико-химического процесса во времени, или другими словами наука о скоростях, механизмах и факторах, влияющих на физический или химический процесс.

Понятие о химической реакции и ее скорости. Элементарный акт химического превращения можно определить как изменение химического строения одной или нескольких частиц (например, молекул) при определенных внешних условиях. В результате элементарного акта химического превращения может осуществляться: а) химическое превращение одной частицы в другую, б) распад одной частицы на определенное число других самостоятельных частиц, в) химическое взаимодействие двух и более частиц друг с другом.

Если в элементарной химической реакции принимают участие только частицы одного сорта (пусть сорта А), то такую реакцию в химической кинетике называют мономолекулярной (гомогенной). В этом случае реакция в закрытой системе схемотехнически записывается в виде

продукты реакции.                               (6.1)

Система считается закрытой, если концентрации веществ изменяются только в результате реакции и не может быть обмена веществом с внешней средой.

Если в элементарной химической реакции принимают участие частицы двух (А и В) или трех (А,В,С,) сортов, то такие реакции называются, соответственно, бимолекулярными и тримолекулярными. Схемотехнически они могут быть записаны в виде:

продукты реакции,                             (6.2)

продукты реакции.                          (6.3)

Необходимо подчеркнуть, что вероятность одновременного взаимодействия трех и более частиц в конкретном элементарном акте обычно очень мала.

Важнейшим, фундаментальным понятием в химической кинетике является скорость химической реакции. Именно оно лежит в основе современной физической теории надежности и ускоренных испытаний полупроводниковых приборов и ИМС. Скорость химической реакции  в замкнутой системе может быть определена как изменение числа актов реакций в единицу времени в единице объема. Если обозначить концентрацию участвующих в реакции компонентов  и , соответственно, через ,  и , то для скорости моно-, би- и тримолекулярных реакций первого порядка справедливы следующие выражения:

,                                      (6.4)

,                                           (6.5)

,                                       (6.6)

где  - константа скорости реакции.

Соотношения (6.4)(6.6) принято называть законом действия масс. В более общем виде данный закон записывается

,                           (6.7)

где ,  - порядок реакции по веществам.

На константу скорости химической реакции сильное влияние оказывает температура: как правило, она увеличивается с ростом температуры. Существует эмпирическое правило Вант-Гоффа, согласно которому: возрастание температуры на  вызывает увеличение константы скорости в  раза.

При постоянной скорости реакции  справедливо соотношение Аррениуса:

,                                   (6.8)

где  - постоянная величина.

Поскольку концентрация реагирующих веществ в замкнутой системе практически не зависит от температуры, то аналогичное выражение можно записать и для скорости химической реакции

,                                   (6.9)

где  - некоторая постоянная величина.

Выражения (6.8) и (6.9) имеют важнейшее значение в теории и практике физики надежности полупроводниковых приборов и ИМС, а величины  и  - важнейшие характеристики химической реакции.

# Контрольные вопросы

- Какие превращения возможны в результате элементарного химического акта?

- Что такое скорость химической реакции?

- Какие реакции называются моно-, би- и тримолекулярными?

- Какие соотношения принято называть законом действия масс?