# ТЕМА №15

Электродиффузионные (электромиграционные) отказы металлизации ИМС.

Электродиффузия – это перенос массы вещества в металлических проводниках под действием постоянного тока повышенной плотности  из района отрицательного контакта к положительному электроду. В качестве примера рассмотрим проводник прямоугольного сечения с поперечными размерами 2мкм  1мкм. Его поперечное сечение равно  . Тогда при плотности тока , получим, что величина тока, протекающего через данный проводник, будет равна  . Из данного примера видим, что электродиффузия уже возможна при достаточно невысоких величинах токов. Так как межэлементные соединения пассивных и активных структур (полупроводниковых приборов) в ИМС, выполняются путем нанесения тонкой алюминиевой пленки, то в процессе эксплуатации данная металлическая разводка подвергается как тепловым так и токовым нагрузкам. Все это создает благоприятные условия для протекания различных процессов деградации разводки, приводящих к изменению ее первоначальных свойств и к возникновению отказов.

Рис. 15.1.

Модель одного из возможных процессов деградации металлической разводки (электродиффузия) показана на рис. 15.1 и его суть следующая. При наличии электрического поля  в металлическом проводнике, в нем возникает поток электронов, направленный навстречу данному полю. В этом случае положительно заряженные ионы металла испытывают воздействие двух сил. Одна из этих сил возникает под действием электрического поля, и она направлена по направлению электрического поля. Возникновение второй силы обусловлено взаимодействием потока электронов с заряженными ионами металла, и она направлена навстречу электрическому полю. При достаточно большой плотности тока сила воздействия потока электронов может оказаться больше силы электрического поля. В этом случае, ионы металла будут перемещаться из области контакта , находящегося под отрицательным потенциалом, через металлический проводник  в область положительного контакта . Данный процесс приводит к тому, что в районе отрицательного контакта образуются обедненные участки и пустоты. Данные дефекты приводят к нагреванию в данном месте проводника, что ускоряет процесс переноса. Конечным результатом становится значительное уменьшение сечения проводника в области отрицательного контакта вплоть до наступления разрыва пленки. Переносимый же металл накапливается в области положительного контакта, где могут образовываться бугорки, “усы” и иные дефекты.

В данном разделе кратко рассмотрим физику процесса электромиграции и построим соответствующую данной теории модель отказа металлического проводника. Пусть в металлическом образце или тонкой металлической пленке под воздействием внешнего электрического поля имеет место движение ионов. Тогда, согласно существующим представлениям, движение ионов в такой конденсированной среде будет характеризоваться подвижностью , которая, в для иона определяется как коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью  и силой , действующей на ион (т.е. ). Если внешнее электрическое поле  поддерживает определенную величину тока а металле, то сила, действующая на ион, заряд которого равен , равна:

.                                           (15.1)

Взаимодействие электронов с ионами приводит к появлению новой силы , которая пропорциональна приложенному внешнему полю , причем отношение  не зависит от величины данного поля. Величина  называется зарядом увлечения ионов электронами, а сила  получила название силы электронного “ветра”.

Основной задачей теории электродиффузии является вычисление силы электронного “ветра”. Используя приближение свободных электронов, было получено следующее выражение для расчета силы :

,                                   (15.2)

где  - концентрация электронов проводимости;  - концентрация ионов в решетке;  - сечение рассеяния электронов на активированных ионах (где  - фермиевская скорость движения электронов,  - концентрация активированных ионов,  - время релаксации электронов на активированных ионах);  - сечение рассеяния электронов на ионах решетки (где , а  - время релаксации электронов на ионах решетки).

Результирующая сила, действующая на ион, с учетом выражения (15.1), может быть записана в следующем виде:

.               (15.3)

Энергия иона.

Расстояние

Седловая точка

Потенциальная яма.

Рис. 15.2.

Из последнего уравнения следует, что в электродиффузии может принимать участие только активизированный ион, и движение этого иона определяется его взаимодействием с электронами проводимости (рис 15.2.). Величина  не зависит от приложенного внешнего поля, и имеет смысл заряда, поэтому эту величину называют эффективным зарядом и обозначают .

Предполагается, что  зависит от внутренней структуры металла, т.е. границ зерен, дислокаций и других дефектов кристаллической структуры. Для большинства металлов . Исходя из теории, на основании которой была получено выражение для определения , невозможно объяснить перемену знака  у некоторых металлов и значительное расхождение его величины для одного и того же металла, но полученное разными авторами.

Основываясь на вакансионном механизме движения ионов и предполагая, что электрон полностью передает свой момент количества движения иону при столкновении, для определения величины  было получено следующее полуэмпирическое выражение:

,                                  (15.4)

где  и  - постоянные, различные для различных металлов и зависящие от структуры металла;  - удельное сопротивление металла.

Электродиффузия металлов полностью описывается подвижностью иона и его эффективным зарядом. Зная  и , можно определить дрейфовую скорость ионов:

.                                       (15.5)

В связи с тем, что при электродиффузии механизм перемещения ионов металла является диффузионным, можно считать, что выполняется соотношение Эйнштейна для диффузии, и уравнение (15.5) перепишется в виде:

,                           (15.6)

где  - коэффициент объемной самодиффузии. Выражение (15.6) в эксперименте часто используют в виде:

.                      (15.7)

Для преимущественной диффузии по границам зерен будем соответственно иметь следующее выражение:

,                  (15.8)

где   - коэффициент зернограничной самодиффузии.

Уравнения (15.7) и (15.8) использовались многими исследователями для определения энергии активации, как в массивных , так и в пленочных  образцах. В результате этих работ было установлено, что энергия активации зернограничной электродиффузии ниже энергии активации объемной диффузии  и .

Из выражения (15.7) имеем:

.                      (15.9)

Уравнение (15.9) может быть использовано для нахождения дрейфовой скорости иона, которая в принципе определяет скорость процесса электромиграции. Используя связь между скоростью переноса вещества  и временем течения данного процесса:

,                                             (15.10)

где  - константа, зависящая от материала пленки, ее структуры и геометрии, и с учетом выражения (15.9), окончательно получим:

.                                    (15.11)

В более общем случае, формула (15.11) записывается несколько иначе:

,                                    (15.12)

где .
	Средняя наработка до отказа из-за обрыва металлизации может быть рассчитана из выражения:

.                                   (15.13)

Для снижения деградационных процессов, вызванных электродиффузией в металлизации, необходимо принять меры по уменьшению плотности тока, протекающего в межэлементных соединениях. Это может быть достигнуто как за счет увеличения поперечного сечения проводника (увеличение ширины дорожек), так и за счет оптимизации режимов работы активных элементов в ИМС. Положительный эффект также дают защитные покрытия на проводящих дорожках в виде различных стекол, что способствует снижению вероятности образования бугорков и “усов”.

Особенности электродиффузии в тонких металлических пленках. В отличие от массивных материалов, электродиффузия в тонких пленках имеет ряд особенностей. Это связано с изменением свойств вещества, находящегося в тонкопленочном состоянии, которые обусловлены двумя основными причинами:

- структурной неравновесностью тонких пленок;

- зависимостью некоторых свойств пленок от их толщины, так называемым размерным эффектам.

Отметим следующие основные особенности электродиффузии в тонких металлических пленках:

1. В массивных образцах из-за плохого теплоотвода электродиффузия может наблюдаться только при достаточно низких плотностях тока ( порядка ), так как при более высоких плотностях тока объемный образец будет плавиться. В тонких же металлических пленках эффект электродиффузии выражен более ярко из-за их малого поперечного сечения и хорошего теплоотвода ( и  для  и  подложек).

2. Поликристаллическая природа металлических пленок определяет преимущественную межзеренную электродиффузию с энергией активации .

3. Как правило, аномальный перенос вещества в связи со структурной неоднородности пленочных образцов, приводит к обрыву тонкопленочного проводника из-за образования пустот в одной его части и скопления массы вещества в виде бугорков и холмиков у другого.

4. Экспериментально установлено, что эффективный заряд движущегося иона по абсолютной величине в случае электродиффузии в тонких пленках значительно выше, чем в массивных образцах.

5. В силу того, что в тонких пленках отношение поверхности к объему имеет значительную величину, можно ожидать, что в некоторых случаях электродиффузия будет протекать в результате поверхностной диффузии.

Контрольные вопросы

- Что такое электродиффузия?

- При каких плотностях тока возможно возникновение процесса электродиффузии?

- Что такое электронный “ветер”?

- Каким выражением определяется дрейфовая скорость ионов?

- Как рассчитывается средняя наработка до отказа из-за обрыва металлизации?

- Какие меры применяются для снижения процессов деградации, вызванных электродиффузией в металлизации?

- Какие особенности электродиффузии в тонких металлических пленках?